# Item 1

Aquí tienes la información redactada en texto plano con el mismo formato de viñetas, junto con el objeto JSON estructurado para tu API local, enfocados específicamente en Elastómeros Polímeros de Rendimiento Elevado (Elastómeros de Alto Desempeño):

Texto Plano con Formato de Viñetas

Ficha Técnica y Especificaciones Generales

| Propiedad / Métrica | Valor Típico / Rango | Estándar de Prueba |
| --- | --- | --- |
| Resistencia Térmica Continua | -20∘C a 230∘C+ (hasta 315∘C en FFKM) | ISO 188 / ASTM D573 |
| Resistencia a la Tracción | 12 a 28 MPa | ISO 37 / ASTM D412 |
| Dureza Shore A | 50 a 90 Shore A | ISO 48-2 / ASTM D2240 |
| Deformación por Compresión (Compression Set) | <15% a 25% (a 175∘C) | ISO 815 / ASTM D395 |
| Inercia Química y Compatibilidad | Excelente frente a hidrocarburos, ácidos concentrados y vapor | ISO 1817 / ASTM D471 |
| Resistencia al Ozono y Radiación UV | Inmune (Sin agrietamiento) | ISO 1431 / ASTM D1149 |

Tipos Principales y Familias de Elastómeros de Rendimiento Elevado

FKM / Fluoroelastómeros (Viton®):

- Destacado: Excelente resistencia a altas temperaturas (hasta 200∘C+ y picos más altos) junto con una inercia química excepcional frente a combustibles y aceites.

- Uso común: Juntas tóricas (O-rings), sellos de cigüeñal, mangueras del sistema de combustible y empaquetaduras de motores.

FFKM / Perfluoroelastómeros (Kalrez® / Chemraz®):

- Destacado: Resistencia química casi idéntica al PTFE combinada con la elasticidad de un caucho; soporta temperaturas de hasta 315∘C+.

- Uso común: Sellos mecánicos en refinación de petróleo, procesamiento de semiconductores e industria química agresiva.

HNBR / Nitrilo Altamente Hidrogenado:

- Destacado: Gran retención de propiedades mecánicas, excelente resistencia al desgaste/abrasión y tolera temperaturas continuas de hasta 150∘C.

- Uso común: Correas de distribución automotriz, sellos para pozos petroleros (downhole) y componentes de transmisión.

FEPM / Elastómeros de Tetrafluoroetileno-Propileno (Aflas®):

- Destacado: Resistencia única a aminas, vapor sobrecalentado, fluidos hidráulicos base fosfato y ácidos concentrados.

- Uso común: Empaquetaduras para la industria petrolera, plantas nucleares y sistemas de vapor industrial.

🏭 Aplicaciones Industriales Clave

- Automotriz y Transporte Avanzado: Sellos de inyección de combustible, turbocompresores y juntas de transmisión sometidas a fluidos sintéticos agresivos.

- Industria Petrolera y Petroquímica (Oil & Gas): Sellos de fondo de pozo (downhole), empacadores (packers) y válvulas expuestas a gas amargo (H2S) a alta presión y temperatura.

- Aeroespacial y Defensa: Juntas para fluidos hidráulicos resistentes al fuego, sellos de turbinas y sistemas de lubricación sintética.

- Semiconductores y Química Fina: Anillos de sellado para reactores de grabado por plasma (plasma etching) y manejo de reactivos ultrapuros.

📊 Ventajas Competitivas vs. Cauchos Estándar (como NBR, SBR o Neopreno)

Máxima Confiabilidad en Ambientes Críticos: A diferencia de los elastómeros convencionales que se degradan, endurecen o hincan (hinchamiento químico) rápidamente en contacto con solventes agresivos o altas temperaturas, los elastómeros de alto desempeño retienen su memoria elástica y sellado hermético bajo condiciones extremas. Esto elimina paradas no programadas en planta, minimiza el mantenimiento y previene fugas catastróficas.

# Item 2

Aquí tienes la información redactada en texto plano con el mismo formato de viñetas, junto con el objeto JSON para tu API local, enfocados en Elastómeros EPDM de Especialidad:

Texto Plano con Formato de Viñetas

Ficha Técnica y Especificaciones Generales

| Propiedad / Métrica | Valor Típico / Rango | Estándar de Prueba |
| --- | --- | --- |
| Resistencia Térmica Continua | -40∘C a 150∘C | ISO 188 / ASTM D573 |
| Dureza Shore A | 40 a 90 Shore A | ISO 48-2 / ASTM D2240 |
| Resistencia a la Tracción | 9 a 25 MPa | ISO 37 / ASTM D412 |
| Deformación por Compresión (Compression Set) | <20% a 35% (a 100∘C) | ISO 815 / ASTM D395 |
| Resistencia a la Intemperie y Ozono | Sin grietas (Excelente) | ISO 1431 / ASTM D1149 |
| Aislamiento Eléctrico | Resistencia volumétrica >1014 Ω⋅cm | IEC 60093 / ASTM D257 |

Tipos Principales y Familias de Elastómeros EPDM

EPDM Polimerizado con Peróxido (Alta Resistencia Térmica):

- Destacado: Excelente retención de elasticidad a altas temperaturas y bajísima deformación por compresión.

- Uso común: Mangueras del sistema de enfriamiento de motores, sellos térmicos y juntas mecánicas de alta exigencia.

EPDM Curado con Azufre (Alta Resistencia Mecánica):

- Destacado: Mayor resistencia al rasgado y a la tracción con mejor flexibilidad en frío.

- Uso común: Perfiles extrusionados para ventanas, mangueras de jardín y sellos automotrices generales.

EPDM de Alto Contenido de ENB (Vulcanización Rápida):

- Destacado: Curado ultra rápido y gran estabilidad dimensional en procesos de extrusión continua.

- Uso común: Perfiles de sellado para puertas y ventanas en la industria de la construcción y automotriz.

EPDM de Ultra Alta Viscosidad Mooney (Grados para Carga Elevada):

- Destacado: Permite incorporar altos niveles de cargas sintéticas y aceites sin perder flexibilidad.

- Uso común: Membranas impermeabilizantes para techos, aislantes de vibración y bandas transportadoras.

🏭 Aplicaciones Industriales Clave

- Automotriz y Transporte: Sellos de puertas/ventanas, mangueras del sistema de refrigeración, bujes y correas de transmisión.

- Construcción y Arquitectura: Membranas de impermeabilización para techos, sellos de muros cortina y juntas de expansión.

- Procesamiento Químico y Agua: Válvulas, empaquetaduras y tuberías expuestas a vapor, ácidos diluidos y álcalis.

- Electricidad y Cableado: Aislamiento de cables de media y alta tensión, botas conectoras y protectores dieléctricos.

📊 Ventajas Competitivas vs. Cauchos Tradicionales (como NBR o Neopreno)

Inmunidad Extrema a la Intemperie y Ozono: A diferencia de cauchos como el NBR o el Caucho Natural que se degradan rápidamente ante la radiación UV y el ozono, el EPDM mantiene sus propiedades mecánicas intactas por décadas al aire libre, ofreciendo además una resistencia superior al vapor, fluidos hidráulicos no sintéticos y cambios térmicos drásticos sin endurecerse ni agrietarse.

# Item 3

Tipos Principales y Familias de Elastómeros EPDM

EPDM Polimerizado con Peróxido (Alta Resistencia Térmica):

- Destacado: Excelente retención de elasticidad a altas temperaturas y bajísima deformación por compresión.

- Uso común: Mangueras del sistema de enfriamiento de motores, sellos térmicos y juntas mecánicas de alta exigencia.

EPDM Curado con Azufre (Alta Resistencia Mecánica):

- Destacado: Mayor resistencia al rasgado y a la tracción con mejor flexibilidad en frío.

- Uso común: Perfiles extrusionados para ventanas, mangueras de jardín y sellos automotrices generales.

EPDM de Alto Contenido de ENB (Vulcanización Rápida):

- Destacado: Curado ultra rápido y gran estabilidad dimensional en procesos de extrusión continua.

- Uso común: Perfiles de sellado para puertas y ventanas en la industria de la construcción y automotriz.

EPDM de Ultra Alta Viscosidad Mooney (Grados para Carga Elevada):

- Destacado: Permite incorporar altos niveles de cargas sintéticas y aceites sin perder flexibilidad.

- Uso común: Membranas impermeabilizantes para techos, aislantes de vibración y bandas transportadoras.

🏭 Aplicaciones Industriales Clave

- Automotriz y Transporte: Sellos de puertas/ventanas, mangueras del sistema de refrigeración, bujes y correas de transmisión.

- Construcción y Arquitectura: Membranas de impermeabilización (EPDM) para techos, sellos de muros cortina y juntas de expansión.

- Procesamiento Químico y Agua: Válvulas, empaquetaduras y tuberías expuestas a vapor, ácidos diluidos y álcalis.

- Electricidad y Cableado: Aislamiento de cables de media y alta tensión, botas conectoras y protectores dieléctricos.

📊 Ventajas Competitivas vs. Cauchos Tradicionales (como NBR o Neopreno)

Inmunidad Extrema a la Intemperie y Ozono: A diferencia de cauchos como el NBR o el Caucho Natural que se degradan rápidamente ante la radiación UV y el ozono, el EPDM mantiene sus propiedades mecánicas intactas por décadas al aire libre, ofreciendo además una resistencia superior al vapor, fluidos hidráulicos no sintéticos y cambios térmicos drásticos sin endurecerse ni agrietarse.

# Item 4

Tipos Principales y Familias de Solventes Oxigenados

Alcoholes Industriales (Isopropanol / IPA, Butanol, Ethanol):

- Destacado: Excelente polaridad, alta miscibilidad en agua y evaporación limpia sin dejar residuos.

- Uso común: Sanitizantes, desinfectantes, síntesis química y formulación de tintas flexográficas.

Cetonas (Acetona, MEK, MIBK):

- Destacado: Gran poder de solvencia para resinas de alta visco-elasticidad y rápido tiempo de secado.

- Uso común: Removedores, adhesivos industriales, limpieza de equipos y recubrimientos automotrices.

Esteres (Acetato de Etilo, Acetato de Butilo):

- Destacado: Olor agradable / afrutado, excelente equilibrio entre solvencia y velocidad de evaporación.

- Uso común: Lacas para madera, esmaltes sintéticos, empaques flexibles y cosmética.

Éteres de Glicol / Glicol Ésteres (PMA, DPM, Cellosolve):

- Destacado: Baja volatilidad, moléculas bifuncionales (propiedades de alcohol y éter en una sola molécula).

- Uso común: Coalescentes para pinturas base agua, limpiadores de alta eficiencia y tintas de serigrafía.

🏭 Aplicaciones Industriales Clave

- Pinturas, Barnices y Lacas: Solvente activo y diluyente para resinas acrílicas, nitrocelulósicas, poliuretanos y epóxicas.

- Industria Farmacéutica y Cosmética: Vehículo de extracción, purificación de ingredientes activos y base para desinfectantes.

- Adhesivos y Sellantes: Agente de disolución y control de viscosidad en colas de contacto y adhesivos de poliuretano.

- Impresión y Empaques Flexibles: Solvente carrier para tintas de hueva y flexografía garantizando secado controlado sobre films plásticos.

📊 Ventajas Competitivas vs. Solventes Hidrocarburos (Aromáticos y Alifáticos)

Poder de Solvencia Superior y Perfil Ambiental Favorable: A diferencia de los solventes alifáticos o aromáticos derivados puramente del petróleo (como el Tolueno o Xileno), los solventes oxigenados contienen átomos de oxígeno en su estructura química. Esto les otorga un mayor poder de disolución sobre resinas polares avanzadas, un mejor perfil toxicológico para los operadores y una biodegradabilidad significativamente mayor.

| Propiedad / Métrica | Valor Típico / Rango | Estándar de Prueba |
| --- | --- | --- |
| Resistencia Térmica Continua | -40∘C a 150∘C | ISO 188 / ASTM D573 |
| Dureza Shore A | 40 a 90 Shore A | ISO 48-2 / ASTM D2240 |
| Resistencia a la Tracción | 9 a 25 MPa | ISO 37 / ASTM D412 |
| Deformación por Compresión (Compression Set) | <20% a 35% (a 100∘C) | ISO 815 / ASTM D395 |
| Resistencia a la Intemperie y Ozono | Sin grietas (Excelente) | ISO 1431 / ASTM D1149 |
| Aislamiento Eléctrico | Resistencia volumétrica >1014 Ω⋅cm | IEC 60093 / ASTM D257 |